уточнение кристаллической структуры новОГО СИНТЕЗИРОВАННОГО KTm-силиката

Канева Е.В.1, Суворова Л.Ф.1, Таусон В.Л.1, Кашаев А.А.2

1 Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, kev604@mail.ru 
2 Институт земной коры СО РАН, Иркутск

С использованием смеси оксидов SiO2–Al2O3–Tm2O3 во флюиде KOH–H2O В.К. Тароевым были синтезированы кристаллы KTm-силиката. Гидротермальный синтез производился в автоклаве с вкладышем из меди, герметизированным аргонодуговой сваркой. Поддерживать кислородный потенциал на постоянном уровне позволило использование в синтезе оксида меди. Эксперимент проводился при общем давлении 100 МПа (1 кбар), температуре 500 ºС (±5 ºС), продолжительность опыта – 45 суток. После выдержки в стационарных условиях автоклав охлаждался в холодной проточной воде. Кристалл был проанализирован на монокристальном дифрактометре AXS D8 VENTURE Bruker с двумя источниками излучения и детектором Photon 100 под монохроматизированным MoKα излучением. Химический состав исследовался на электронно-зондовом микроанализаторе JXA-8200 Jeol, снабженном растровым электронным микроскопом высокого разрешения, энергодисперсионным спектрометром (EDS) с SiLi детектором и пятью спектрометрами с волновой дисперсией (WDS). По результатам электронно-зондового микроанализа (среднее из 10 анализов) получены следующие содержания компонентов (мас %): SiO2 57.3(8), Al2O3 0.54(6), Tm2O3 28.3(3), K2O 13.5(6), сумма 99.64. Анализ данных монокристального анализа показал, что изучаемый KTm-силикат имеет орторомбическую симметрию и кристаллизуются в пространственной группе Pbam. Параметры элементарной ячейки: a = 14.8496(6) Å, b = 15.8988(6) Å, c = 7.2424(3) Å, V = 1709.9(1) Å3. Уточнение структуры было выполнено в программе CRYSTALS [Betteridge et al., 2003] с использованием 5120 независимых рефлексов, в анизотропном приближении R1 фактор составил 4.8 %.

Структура исследуемого соединения основана на (Si2O5)-слоях, устроенных таким образом, что все SiO4-тетраэдры соединяются по трем вершинам с соседними тетраэдрами, а четвертый атом кислорода является также вершиной полиэдра – Tm или K. Слои из (Si2O5) вытянуты вдоль направления b и, прикрепляясь к полиэдрам Tm, образуют каналы в структуре, простирающихся вдоль с. Внутри них локализуются атомы K и молекулы воды. KTm-силикат топологически изоструктурен KNd- и KEu- силикатам [Пущаровский и др., 1977; Haile and Wuensch, 2000; Расцветаева и др., 2010]. Значения межатомных расстояний <Si–O> варьируют от 1.612(4) до 1.615(5) Å, а средние расстояние Tm–O в двух независимых октаэдрах составляют 2.310(6) и 2.317(6) Å. Суммы валентных усилий двух позиций атомов тулия по результатам анализа локального баланса, рассчитанного по методике Brese и O’Keeffe, 1991, равны 2.60 и 2.55 v.u. (valent units). Полученная модель кристаллической структуры исследуемого соединения дает основание предположить, что тулий входит в структуру в двух формах: двух- и трехвалентной. На это указывают значения валентных усилий обоих положений атомов Tm (2<v.u.<3) и межатомных расстояний Tm–O в октаэдрах. Идеальные расстояния до атомов кислорода, рассчитанные по Shannon, 1976: для Tm2+ в [6]-координации = 2.39 Å, для Tm3+ в [6]-координации = 2.24 Å. Значения, полученные для KTm-силиката, лежат точно посередине этих пределов. Средние расстояния калий–кислород равняются 2.92(1), 2.98(1) и 3.02(1) Å для трёх независимых положений атомов K с заселенностью 0.70(1), 1.04(1) и 0.97(1). Сумма валентных усилий этих позиций – 0.99, 0.73 и 0.43; пониженное значение последних двух, скорее всего, обусловлено большим размером структурных полостей, в которых дислоцируются катионы. Расчет суммы валентных усилий атомов кислорода показал, что атомы, являющиеся общими для SiO4-тетраэдров и TmO6-октаэдров, частично замещаются OH-группой (1<v.u.<2).

Таким образом, формула синтезированного KTm-силиката, выведенная на основании анализа результатов рентгеноструктурного анализа: K2.71(Tm2+,Tm3+)0.98[Si6(O,OH)15]·0.82H2O.

Работа выполнена с использованием научного оборудования ЦКП "Изотопно-геохимических исследований" ИГХ СО РАН и “Анализа органического вещества” ИрИХ СО РАН. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-05-00392 А.

Betteridge P.W., Carruthers J.R., Cooper R.I., Prout K., Watkin D.J. Crystals version 12: software for guided crystal structure analysis // Journal of Applied Crystallography. – 2003. – V. 36. – P. 1487.

Brese N.E., O’Keeffe M. Bond-valence parameters for solids // Acta Crystallographica. 1991. B47. P. 192–197.

Haile S.M., Wuensch B.J. Structure, phase transitions and ionic conductivity of K3NdSi6O15·2H2O. I. α-K3NdSi6O15·2H2O and its polymorphs // Acta Crystallographica. – 2000. – B56. – P. 335-348.

Shannon, R.D. Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides // Acta Crystallographica. – 1976. – A32. – P. 751–767.

Пущаровский Д.Ю., Карпов О.Г., Победимская Е.А., Белов Н.В. Кристаллическая структура K3NdSi6O15 // Доклады Академии наук СССР. – 1977. – Т. 234. – № 6. – С. 1323-1325.

Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Тароев В.К. Кристаллические структуры эндотаксических фаз в силикате европия и калия с ячейкой пеллиита // Кристаллография. – 2010. – Т. 55. № 6. – С. 1101-1108.