Физико-химический анализ распределения примесей в мультикристаллическом кремнии на основе металлургического кремния высокой чистоты

Пресняков Р.В.1, Пещерова С.М.1, Клушина Н.В.2

1 – ИГХ СО РАН, Иркутск, ropr@igc.irk.ru,

2 – Иркутский государственный университет, Иркутск

В условиях роста солнечной энергетики в мире мультикристаллический кремний (mc-Si) по-прежнему остаётся базовым материалом для солнечных элементов [Watson, 2017]. Основным фактором сдерживания роста солнечной энергетики является цена полупроводникового кремния. С этой точки зрения наиболее перспективным исходным сырьем для выращивания mc-Si является металлургический кремний с концентрациями основных примесей, сопоставимыми с областями существования их твёрдых растворов в кремнии [Nakajima, 2009]. Один из аспектов проблемы промышленного освоения этой технологии выражен в том, что конкретные значения предельно допустимых концентраций примесей не обоснованы при совокупном их рассмотрении в исходном кремнии. Более того, зависимость КПД фотоэлемента от чистоты полупроводника не является безусловной также из-за дефектности кристаллической структуры. В ходе формирования макро- и микроструктуры слитка при направленной кристаллизации такого кремния происходит удаление примесей с малыми равновесными коэффициентами распределения (k0<1) в конечный слой mc-Si, подлежащий механическому отделению от основной части с условно заданными электрофизическими свойствами. Равновесный коэффициент распределения понятие исключительно термодинамическое, согласно которому, примесь при увеличении доли закристаллизовавшегося кремния должна либо непрерывно накапливаться в расплаве, либо непрерывно захватываться твёрдой фазой, убывая в расплаве. Эксперимент показал, что подобным образом ведёт себя лишь примесь Ge, образующая с кремнием непрерывный ряд твёрдых растворов. Результаты статистического анализа распределения остальных примесей в выращенных слитках в существенной мере обусловлены их характеристиками в твёрдом кремнии, приведёнными в табл. 1. Не менее важную роль здесь также играет примерное равенство коэффициента диффузии этих примесей в расплаве кремния (~108 м2/с), обратно пропорциональное атомному радиусу примеси. Вместе с тем градиент теплового поля нагревателя и скорость кристаллизации не всегда оказывают ожидаемое влияние как на форму профиля распределения примеси, так и величину её эффективного коэффициента распределения keff. За keff мы приняли отношение наименьшей обнаруженной концентрации примеси в слитке к концентрации её в исходном сырье (в котором элемент также распределён неравномерно, особенно, когда k0<<1).

Табл. 1. Концентрация некоторых элементов в исходной загрузке для выращивания слитков Сo, предельные растворимости примесей в кремнии Сsol (при температуре предельной растворимости), коэффициенты диффузии в твёрдом кремнии Ds [Nakajima, 2009], эффективные коэффициенты распределения примесей при выращивании mc-Si (в скобках скорость кристаллизации и градиент температуры).

| Элемент | С0, ppmw | Сsol, ppmw | Сsol/С0 | Ds, м2/с (850 0С) | keff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | КРС 69н (V=5 мм/ч, G=5 К/см) | КРС 71н (V=0,7 мм/ч, G=5 К/см) | КРС 77н (V=21 мм/ч, G=34 К/см) | КРС 79н (V=3,3 мм/ч, G=34 К/см) |
| Fe | 7,82 | 0,7 (1623 К) | 0,09 | 1,2·10-10 | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,11 |
| Ni | 0,29 | 0,52 (1553 К) | 1,79 | 1,6·10-9 | 0,04 | 0,008 | 0,021 | 0,017 |
| V | 0,3 | 0,01 (1673 К) | 0,043 | 10-13 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0037 | 0,0047 |
| Ge | 0,01 | - | - | 9·10-20 | 0,53 | 0,57 | 0,65 | 0,62 |
| Mn | 0,06 | 0,78 (1543 К) | 13 | 10-10 | 0,01 | 0,035 | 0,133 | 0,133 |
| Co | 0,17 | 1,9 (1553 К) | 11,18 | 3,6·10-12 | 0,001 | 0,001 | 0,0053 | 0,0059 |
| Al | 1,77 | 650 (1493 К) | 364,2 | 3,2·10-14 | 0,32 | 0,12 | 0,43 | 0,51 |
| Mg | 1,22 | 303 (1403 К) | 248,4 | 10-10 | 0,44 | 0,082 | 0,26 | 0,197 |
| Cr | 0,051 | 0,28 (1613 К) | 5,49 | 4,7·10-9 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,69 |

В докладе приводится полученные нами экспериментальные данные макро- и микросегрегации примесей, проводится их анализ на основе термодинамической модели и модели диффузии с движущейся границей. Рассматривается вопрос совершенствования экспериментальной модели процесса выращивания mc-Si на основе металлургического кремния высокой чистоты.

Работа проводится при поддержке гранта РФФИ №16-35-00140-мол_а.

Литература:

- Watson J., Schmela M. Global Market Outlook for Solar Power / 2017-2021. (http://www.epia.org/)

- Nakajima K., Usami N. Crystal growth of silicon for solar cells. – Springer Berlin Heidelberg. – 2009. – 259 p.