СУЛЬФОАРСЕНИДЫ Ni, Co И ЭПГ В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНОГО САЯНА

Колотилина Т.Б., Мехоношин А.С., Павлова Л.А.

ИГХ СО РАН, Иркутск, mekhonos@igc.irk.ru

Каждый тип платинометалльных месторождений характеризуется определенными ассоциациями минералов элементов платиновой группы (ЭПГ), образованных  на разных стадиях магматического процесса или в результате более поздней рекристаллизации. При этом состав минералов ЭПГ определяется флюидным режимом рудно-магматических систем, физико-химическими условиями кристаллизации расплава и постмагматических гидротермальных процессов [Cabri, 1983]. В ряде месторождений сульфоарсенидам ЭПГ, Ni и Co отводится ключевая роль коллектора ЭПГ [Prichard et al., 2013].

В массивах центральной части Восточного Саяна минералы элементов платиновой группы обнаружены во всех типах руд, но максимальное их количество и разнообразие наблюдается в густо вкрапленной  и массивной рудах [Колотилина и др., 2016]. Наибольшим распространением в этих типах руд пользуются минералы палладия, представленные теллуридами и теллуровисмутидами, а также диарсенид платины – сперрилит. Особую группу составляют сульфоарсениды Ir, Pt и Rh, представленные ирарситом, платарситом  и холлингвортитом. Сульфоарсениды платины  и иридия чаще всего располагаются внутри пирротина или пентландита в виде идиоморфных и эллипсовидных включений. Их состав изменяется от  Fe0.09Pt0.22Ir0.69As1.2S0.8 до Fe0.08Pt0.42Ir0.5As1.48S0.52. В рудах они наблюдаются совместно с холлингвортитом и часто образуют зональные агрегаты с  кобальтин-герсдорфитовым твердым раствором. Кроме того, холлингвортит иногда находится в центре зерен сложенных минералами ряда кобальтин-герсдорфит.

Необычные парагенезисы минералов платиновой группы с сульфоарсенидами никеля и кобальта наблюдаются в густо вкрапленных рудах из вмещающих пород массива Желос. В них майченерит присутствует внутри никелина, а соболевскит и майченерит обрастают каймами кобальтин-герсдорфитового состава. Кроме того, здесь же обнаружен кобальтин-герсдорфитовый твердый раствор с суммарным содержанием ЭПГ до 10 мас. %.

Минералы платиновой группы присутствуют в рудах, главным образом, внутри моносульфидов железа или пентландита (реже халькопирита), или в краевых частях - на границе с силикатами. Структурные взаимоотношения минералов платиновой группы с сульфидами предполагают, что они имеют магматическую природу.

Установленная зональность сульфоарсенидов: ирарсит(платарсит)-кобальтин-герсдорфит, ирарсит-холлингвортит, ирарсит-холлингвортит-кобальтин-герсдорфин встречается в ряде известных платиноидно-медно-никелевых месторождений [Häkli et al., 1976; Tarkian, Prichard, 1987; Barkov et al., 1999; Szentpeteri et al., 2002; Song et al., 2004 и др.]. В пользу магматического происхождения такой зональности свидетельствует параллельность или субпараллельность композиционных зон; отсутствие изменений ранее образованных зон; изменение состава отдельных фаз в зонах. В отличие от этого, зерна сульфоарсенидов из гидротермальных месторождений обладают незакономерной и более сложной зональностью [Ohnenstetter et al., 1991]. Образование зональности происходило, по-видимому, в результате кристаллизации сульфоарсенидов из позднемагматического расплава или флюида при температурах не менее 550 (С [Szentpeteri et al, 2002].

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-05-08843).

Колотилина Т.Б., Мехоношин А.С., Орсоев Д.А. Распределение элементов платиновой группы в сульфидных рудах ультрабазитовых массивов центральной части Восточного Саяна (юг Сибири, Россия) // Геология рудных месторождений, 2016. - Т. 58, - № 1. - С. 23-40.

Barkov A.Y., Thibault Y., Laajoki K.V.O., Melezhik V.A., Nilsson L.P. Zoning and substitutions in Co–Ni–(Fe)–PGE sulfarsenides from the Mount General’skaya layered intrusion, Arctic Russia // Can. Mineral. 1999. - V. 37. - P. 127–142.

Cabri L. Classification of platinum-group element deposits with reference to the Canadian Cordilleras// Episodes. - 1983. - V. 80. - N 4. - P. 31-35.

Häkli T.A., Hänninen, Vourelainen Y., Papunen H. Platinum-group minerals in the Hitura nickel deposit, Finland // Econ. Geol. 1976. V. 71. P. 1206–1213.

Ohnenstetter D., Watkinson D.H., Dahl R. Zoned hollingworthite from the Two Duck Lake intrusion, Coldwell complex, Ontario // Am. Mineral. 1991. - V. 76. - P. 1694–1700.

Prichard H.M., Fisher P.C., McDonald I., Knight R.D., Sharp D.R., Williams J.P. The Distribution of PGE and the Role of Arsenic as a Collector of PGE in the Spotted Quoll Nickel Ore Deposit in the Forrestania Greenstone Belt, Western Australia // Econ. Geol., 2013. – V. 108, - N 8. – P. 1903-1921.

Song X.-Y., Zhou M.-F., Cao Z.-M. Genetic relationships between base-metal sulfides and platinum-group minerals in the Yangliuping Ni–Cu–(PGE) sulfide deposit, Southwestern China // Can. Mineral. 2004. - V. 42. - P. 469–483.

Szentpeteri K., Watkinson D.H., Molnar F., Jones P.C. Platinum-group elements-Co-Ni-Fe sulfarsenides and mineral paragenesis in Cu-Ni-platinum-group element deposits, Copper Clif north area, Sudbury, Canada // Econ. Geol. 2002. - V. 97. - P. 1459–1470.

Tarkian M., Prichard H.M. Irarsit-hollingwortite solid solution series and other associated Ru-, Os-, Ir-, and Ph-bearing PGM's from the Shetland ophiolite complex // Mineral. Deposita. 1987. - V. 22. - P. 178–184.