Метастабильные примесные состояния в щелочноземельных фторидах

А.В. Егранов, Р.Ю. Шендрик, Т.Ю.Сизова

Институт геохимии СО РАН, 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского 1а, alegra@igc.irk.ru

Иркутский государственный университет, 664003, г. Иркутск,

бульвар Гагарина, 20

Среди примесных центров, имеющих метастабильные состояния, значительное внимание в течение многих лет привлекают DX-центры в полупроводниках, которые образуются в результате захвата на нейтральный донорный центр дополнительного электрона и сопутствующей этому процессу сильной пространственной перестройки центра — смещения центрообразующей примеси или ее лиганда в область ближайшего междоузлия. Подобный примесный центр имеет два состояния: основное двухэлектронное C3v-симметрии и метастабильное одноэлектронное [Мукашев, 2000]. Однако до наших исследований подобные процессы не наблюдались в широкозонных  ионных кристаллах. Нами показано, что для ряда примесей имеющих основное d состояние, которое  локализовано в зоне проводимости, подобные процессы могут наблюдаться и в широкозонных ионных кристаллах щелочноземельных фторидах.

В предыдущих работах [Егранов, 2013, Егранов, 2015, Egranov, 2013, Egranov, 2016] нами была рассмотрена неустойчивость некоторых двухвалентных редкоземельных ионов (La, Ce, Gd, Tb, Lu и Y), имеющий небольшой третий потенциал ионизации. Для этих ионов было показано, что основное d1 состояние этих ионов локализовано в зоне проводимости, что предполагает неустойчивость этих ионов в щелочноземельных фторидах. Было показано, что такая неустойчивость вследствие эффекта Яна-Теллера приводит к образованию около двухвалентного редкоземельного иона анионной вакансии, которая понижает основное состояние этого иона и делает его устойчивых в решетке щелочноземельных фторидов. При этом при локализации основного d1 состояния в зоне проводимости эффект Яна-Теллера приводит к значительно более сильным искажениям решетки, чем обычно наблюдается при локализации вырожденных d состояний в запрещенной зоне.

Сильное Ян-Теллеровское искажение, приводящее к значительному внецентровому смещению примесного иона, наблюдается в щелочноземельных фторидах, активированных рядом ионов переходных металлов, имеющих также вырожденное d – основное состояние.

Позднее нами было показано [Егранов, 2017], что подобная неустойчивость возникает и для одновалентных ионов переходных металлов, имеющих  вырожденное основное d состояние. Оценка положения основного состояния для всех одновалентных ионов переходных элементов от Ti до Cu показывает, что все они локализованы в зоне проводимости, что делает их состояние неустойчивым. Значительное внецентровое Ян-Теллеровское смещение  некоторых из этих ионов уменьшает энергию Маделунга, что приводит к понижению основного состояния этих ионов относительно зоны проводимости, вследствие чего состояние этих ионов стабилизируется.

Кроме того, в данной работе приводятся новые экспериментальные данные, полученные с помощью оптических измерений и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), подтверждающие, предложенные ранее модели искажения решетки около примесного иона, находящегося в метастабильном состоянии.  В результате такого искажения могут создаваться собственные дефекты (в частности анионные вакансии), которые, захватывая электрон, образуют так называемый F–центр, который регистрируется с помощью ЭПР.

Литература

- Мукашев, Б.Н., Абдуллин, Х.А., & Горелкинский, Ю.В. Метастабильные и бистабильные дефекты в кремнии. Успехи физических наук, 170(2) (2000) 143-155

- Егранов А.В., Сизова Т.Ю.,  Козловский В.В. "Неустойчивость одновалентных ионов переходных металлов в щелочноземельных фторидах: CaF2 и SrF2 , активированные Co2+ или Ni2+" Известия РАН. Серия физическая, том 81, No 9,  (2017)

- A.V. Egranov, T.Yu. Sizova, R.Yu. Shendrik, N.A. Smirnova Instability of some divalent rare earth ions and photochromic effect Journal of Physics and Chemistry of Solids Volume 90, (2016) Pages 7–15

- А.В. Егранов, Т. Ю. Сизова, Р. Ю. Шендрик, Н. А. Смирнова. Влияние катионных примесей на радиационное дефектообразование в щелочноземельных фторидах   Известия РАН. Серия физическая, том 79, No 2, с. 304-308, (2015)

- A.V. Egranov, T.Yu. Sizova  Configurational instability at the excited impurity ions in alkaline earth fluorites Journal of Physics and Chemistry of Solids Volume 74, Issue 3, March 2013, Pages 530–534

- Егранов А.В., Сизова Т.Ю. Конфигурационная неустойчивость около некоторых примесных ионов в возбужденном состоянии в кристаллах щелочноземельных фторидов, Известия Вузов Физика, 56(2/2) (2013) 134